T/SSEA

中国特钢企业协会团体标准

T/SSEA0001—2017

合金方钢标准

Standard for Alloy Square Steel

（征求意见稿）

XXXX ~ XX ~ XX发布

XXXX ~ XX ~ XX实施

中国特钢企业协会 发布

合金方钢

范围

本标准规定了热轧合金方钢（以下简称方钢）的订货内容、尺寸外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志及质量证明书等。

本标准适用于边长为8mm～250mm，长宽比不大于1.3的热轧合金方钢，同时适用于公称直径为10mm～300mm的热轧合金圆钢（以下简称圆钢）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222  钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.3  钢铁及合金化学分析方法  二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

GB/T 223.4  钢铁及合金 锰含量的测定  电位滴定或可视滴定法

GB/T 223.5  钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定  还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.8  钢铁及合金化学分析方法  氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量

GB/T 223.9  钢铁及合金 铝含量的测定  铬天青S分光光度法

GB/T 223.11  钢铁及合金 铬含量的测定  可视滴定或电位滴定法

GB/T 223.12  钢铁及合金化学分析方法  碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量

GB/T 223.13  钢铁及合金化学分析方法  硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量

GB/T 223.14  钢铁及合金化学分析方法  钽试剂萃取光度法测定钒量

GB/T 223.16  钢铁及合金化学分析方法  变色酸光度法测定钛量

GB/T 223.17  钢铁及合金化学分析方法  二安替比林甲烷光度法测定钛量

GB/T 223.18  钢铁及合金化学分析方法  硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量

GB/T 223.19  钢铁及合金化学分析方法  新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T 223.22  钢铁及合金化学分析方法  亚硝基R盐分光光度法测定钴量

GB/T 223.23  钢铁及合金 镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法

GB/T 223.25  钢铁及合金 镍含量的测定  丁二酮肟重量法测量镍量

GB/T 223.26  钢铁及合金 钼含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.28  钢铁及合金化学分析方法  α-安息香肟重量法测定铝量

GB/T 223.29  钢铁及合金 铅含量的测定  载体沉淀-二甲酚橙分光光度法

GB/T 223.31  钢铁及合金 砷含量的测定  蒸馏分离-钼蓝分光光度法

GB/T 223.37  钢铁及合金化学分析方法   蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T 223.40  钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法

GB/T 223.43  钢铁及合金 钨含量的测定  重量法和分光光度法

GB/T 223.47  钢铁及合金化学分析方法  载体沉淀-钼蓝光度法测量锑量

GB/T 223.48  钢铁及合金化学分析方法  半二甲酚橙光度法测量铋量

GB/T 223.49  钢铁及合金化学分析方法  萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定稀土总量

GB/T 223.50  钢铁及合金化学分析方法  苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定

GB/T 223.53  钢铁及合金化学分析方法  火焰原子吸收分光光度法测定铜量

GB/T 223.54  钢铁及合金化学分析方法  火焰原子吸收分光光度法测定镍量

GB/T 223.58  钢铁及合金化学分析方法  亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量

GB/T 223.59  钢铁及合金 磷含量的测定  铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法

GB/T 223.60  钢铁及合金化学分析方法  高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.61  钢铁及合金化学分析方法  磷钼酸铵容量法测定磷量

GB/T 223.62  钢铁及合金化学分析方法  乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63  钢铁及合金化学分析方法   高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

GB/T 223.64  钢铁及合金 锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 223.67  钢铁及合金 硫含量的测定  次甲基蓝分光光度法

GB/T 223.68  钢铁及合金化学分析方法   管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T 223.69  钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 223.71  钢铁及合金化学分析方法  管式炉内燃烧后重量法测定碳含量

GB/T 223.72  钢铁及合金 硫含量的测定  重量法

GB/T 223.75  钢铁及合金 硼含量的测定 甲醇蒸馏-姜黄素光度法

GB/T 223.76  钢铁及合金化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定钒含量

GB/T 223.77  钢铁及合金化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定钙含量

GB/T 223.78  钢铁及合金化学分析方法  姜黄素直接光度法测定硼含量

GB/T 223.79  钢铁 多元素含量的测定  X-射线荧光光谱法（常规法）

GB/T 223.81  钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定  微波消解-电感耦合等离子体质谱法

GB/T 223.82  钢铁 氢含量的测定  惰气脉冲熔融热导法

GB/T 223.84  钢铁及合金 钛含量的测定  二安替比林甲烷分光光度法测定

GB/T 223.85  钢铁及合金 硫含量的测定  感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 223.86  钢铁及合金 总碳含量的测定  感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 226  钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法

GB/T 702 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 1979  结构钢低倍缺陷评级图

GB/T 2101  型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 17505 钢及钢产品  交货一般技术要求

GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20125  低合金钢  多元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

订货内容

按本标准订货的合同或订单应包括下列内容：

a) 标准编号；

b) 产品名称；

c) 钢的牌号；

d) 尺寸规格；

e) 交货长度；

f) 订购重量（或数量）；

g) 交货状态；

h) 其他特殊要求。

尺寸、外形及允许偏差

截面尺寸及允许偏差

方钢的尺寸及允许偏差应符合GB/T 702中2组规定。需方如要求其它组别尺寸允许偏差应在合同中注明。

长度及允许偏差

长度

方钢的通常长度应为2000mm～12000mm。短尺长度交货时，长度应不小于1000mm，短尺长度交货量不得超过该批钢材总重量的10%。

定尺、倍尺长度

定尺或倍尺交货时，方钢长度应在合同中注明，其允许偏差为+50 0 mm。

外形

弯曲度

方钢的弯曲度应符合GB/T 702的有关规定。

不圆度

热轧圆钢的不圆度应符合GB/T 702的有关规定。

对角线长度

热轧方钢的对角线长度应符合GB/T 702的有关规定。

不方度

热轧方钢的不方度应符合GB/T 702的有关规定。

方钢不得有显著扭转，

端部

方钢两端的切斜度不得大于公称边长（或直径）的15%。用剪切机剪切的热轧方钢端头允许有局部变形，其截面对角线之差不得大于35mm，端部塌头不得大于15mm，切斜度不得大于10mm。

技术要求

牌号及化学成分

钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合GB/T 1222、GB/T 1299、GB/T 1591、GB/T 3077、      GB/T 5216、GB/T 18254等标准的有关规定。根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明可提供以上标准以外的钢种。

方钢成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

冶炼方法

钢由氧气转炉（或电炉）冶炼并经炉外精炼，若需方无特别指定，冶炼方法由供方确定。

交货状态

方钢以热轧状态交货，根据双方协商，在合同中注明，也可以其它状态交货。

方钢的断面压缩比（铸坯横截面积和成品横截面积之比）不小于3.5。

低倍组织

方钢断面压缩比符合5.4条款时可不进行低倍组织检验。若进行低倍组织检验，其酸浸低倍试片上不得有目视可见的缩孔、气泡、裂纹、夹杂、翻皮、白点、晶间裂纹等有害缺陷。

方钢的酸浸低倍组织合格级别应符合相应标准的规定。

如供方能保证低倍组织检验合格，可采用超声检测法或其他无损检测法代替低倍酸浸检验。

表面质量

压力加工用方钢的表面不应有目视可见的裂纹、结疤、折叠及夹杂。清除深度从方钢实际尺寸算起应不超过表1的规定，清除宽度不小于深度的5倍，同一截面达到最大清除深度不应多于1处。允许有从实际尺寸算起不超过尺寸公差之半的个别细小划痕、压痕、麻点及深度符合表2中规定的小裂纹存在。

表1压力加工用方钢允许缺陷清除深度           单位为毫米

| 公称直径或边长 | 允许清除深度 |
| --- | --- |
| ＜100 | 方钢公称尺寸公差的1/2 |
| ≥100 | 方钢公称尺寸的5% |

表2压力加工用方钢允许存在的小裂纹深度           单位为毫米

| 公称直径或边长 | 允许清除深度 |
| --- | --- |
| ＜150 | 0.3 |
| ≥150 | 0.5 |

切削加工用方钢的表面允许有从实际尺寸算起不超过表3规定的局部缺欠。

表3切削加工用方钢局部缺欠允许深度              单位为毫米

| 公称直径或边长 | 局部缺欠允许深度 |
| --- | --- |
| ＜100 | 方钢公称尺寸负偏差 |
| ≥100 | 方钢公称尺寸公差 |

试验方法

方钢的检验项目、取样数量、取样部位和试验方法应符合表4的规定。

表4检验项目、取样数量、取样部位和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 | 第2章中所列GB/T 223、GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20125 |
| 2 | 低倍组织 | 酸浸检验 | 2个/批 | 模铸：相当于钢锭头部的不同根方钢 连铸：不同根方钢 | GB/T 226、GB/T 1979 |
|  |  | 超声检测 |  |  | GB/T 7736 |
| 3 | 尺寸、外形 | 逐根 | 整根棒上 | 通用量具 |
| 4 | 表面质量 | 遂根 | 整根棒上 | 目视 |

7  检验规则

7.1  检查和验收

方钢的检查和验收由供方技术质量监督部门进行。

7.2 组批规则

方钢应成批检查和验收，每批由同一牌号、同一炉号、同一尺寸、同一加工方法和同一交货状态的方钢组成。

7.3 取样数量

方钢的检验项目、取样数量应符合表4的规定。

7.4复验与判定规则

方钢的复验和判定规则应符合GB/T 17505的规定。

8  包装、标志及质量证明书

_________________________

方钢的标志及质量证明书应符合GB/T 2101的规定，并在质量证明书中注明用于轧制方钢的铸坯断面尺寸。